填充墙砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020304□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求MU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 无混砌现象 |  |  |  |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拉结钢筋网片位置 |  |  |  |  |  | 第9.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 错缝搭砌 |  |  |  |  |  | 第9.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灰缝厚度、宽度 |  |  |  |  |  | 第9.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 梁底砌法 |  |  |  |  |  | 第9.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 灰缝砂饱满度 |  |  |  |  |  | ≥80％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 轴线位移 |  |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 垂直度 |  | ≤3m |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞3m |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 表面平整度 |  |  |  |  |  | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 门窗洞口高度、宽度（后塞口） |  |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 外墙上下窗口偏移 |  |  |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020304

主控项目：

1～2砖、砌块和砌筑砂浆的强度按设计要求检查和验收，符合设计要求。检查产品合格证，按规定留置试块，在试块强度未出来之前，先将试块编号填写，出来后核对。

一般项目：

1、蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其它块材混砌。

2、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数杆相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮砖高度。观察和用尺量检查。

3、填充墙砌筑时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm；竖向通缝不应大于2皮。观察和用尺检查。

4、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8～12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。用尺量5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。

5、填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。观察检查。

6、填充墙砌体的砂浆饱满度，水平灰缝应≥80％；垂直灰缝、空心砖砌体不得有透缝；砌块的砂浆饱满度也应≥80％。用百格网每步架不少于3处，每处3块砌块的平均值，垂直灰缝观察检查。

7～11允许偏差项目。各项目的80％点允许偏差达到要求，其余20％的点可超过允许偏差值，但不得超过其值的150％，否则，返工处理。