灰土地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压实系数 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 石灰粒径（mm） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 土料有机质含量（％） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 土颗粒粒径（mm） |  |  |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 含水量（与要求的最优含水量比较）（％） |  |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 分层厚度偏差（与设计要求比较）（mm） |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010301

主控项目：

1、地基承载力，由设计提出要求，在施工结束，一定时间后进行灰土地基的承载力检验。其检验方法也因各地设计单位的习惯、经验等不同，选用标贯、静力触探及十字板剪切强度等方法。

按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。

每个单位工程不少于3点，1000m2，每100m2抽查1点；3000m2上，每300m2抽查1点；独立柱每柱1点，基槽每20延长米1点。

2、灰土配合比。土料、石灰或水泥材料质量、配合比按拌和时的体积比，应符合设计要求；观察检查，必要时检查材料试验报告。

3、压实系数。首先检查分层铺设的厚度，分段施工时，上下两层搭接的长度，夯实时的加水量，夯实遍数。按规定检测压实系数，结果符合设计要求。检查施工记录。

一般项目：

1、石灰粒径：≤5mm，检查筛子及实施情况。

2、土料有机质含量：≤5％，检查焙烧试验报告。

3、土颗粒粒径：≤15mm，检查筛子及实施情况；

4、含水量：±2％，与要求的最优含水量比较，观察检查现场和检查烘干报告。

5、分层厚度偏差：±50mm，与设计要求比较。水准仪。

施工前检查土料、石灰（水灰）材质、配合比及拌和均匀。施工中检查分层铺设厚度、分段施工上下层搭接长度、加水量、夯压遍数及压实系数。施工结束后检查地基承载力。检查后形成施工记录或检验报告。检查施工记录和检验报告。