钢构件组装工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

020406□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 吊车梁（桁架） |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 端部铣平精度 |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外形尺寸 |  |  |  | 第8.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 焊接H型钢接缝 |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接H型钢精度 |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接组装精度 |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 顶紧接触面 |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轴线交点错位 |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊缝坡口精度 |  |  |  | 第8.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 铣平面保护 |  |  |  | 第8.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外形尺寸 |  |  |  | 第8.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020406

主控项目：

1、吊车梁和吊车桁架不应下挠。水准仪和尺量检查。

2、端部铣平的允许偏差：两端铣平时构件长度允许偏差±2.0mm；

两端铣平时零件长度允许偏差±0.5mm；

铣平面的平面度0.3mm；

铣平面与轴线垂直度ι/1500。

3、钢构件外形尺寸的允许偏差符合规范表8.5.1的规定。全数尺量检查。

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 单层柱、梁、桁架受力支托（支承面）表面至第一个安装孔距离 | ±1.0 |
| 多节柱铣平面至第一个安装孔距离 | ±1.0 |
| 实腹梁两端最外侧安装孔距离 | ±3.0 |
| 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0 |
| 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 | 2.0 |
| 受压构件（杆件）弯曲矢高 | ι/1000，且不应大于10.0 |

一般项目：

1、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽；腹板拼接宽度不应小于300mm，长度不应小于600mm。观察和尺量检查。

2、焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定，用钢尺、角尺、塞尺等检查。

3、焊接连接组装的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.2的规定。尺量检查。

4、顶紧接触面应有75％以上的面积紧贴。按接触面的数量抽查10％，且不应少于10个，用0.3mm塞尺检查，其塞入面积应小于25％，边缘间隙不应大于0.8mm。

5、桁架结构杆件轴线交点错位的允许偏差不得大于3.0mm。

尺量检查。

6、安装焊缝坡口的允许偏差，坡口角度±5°；钝边±1.0mm。焊缝量规检查。

7、外露铣平面应防锈保护。观察检查。

8、外形尺寸。钢构件外形尺寸一般项目的允许偏差应符合规范附录C中表C.0.3～表C.0.9的规定。按附录C中表C.0.3～表C.0.9检查方法检查。